# НОМЕНКЛАТУРА

## СТАНДАРТНЫХ ПРОФИЛЕЙ

## ИЗ СПЛАВА АД31

## ПРОИЗВОДСТВА ООО «КРАМЗ»

## г.Красноярск

________________________________________________________________________

Вид продукции                                          		№ таблицы

_____________________________________________________________

01 - круглые полые профили (труба)            	- таблица 1

03 – квадратный полый профиль          		- таблица 2

05 – прямоугольный полый профиль 		- таблица 3

07 - уголки равносторонние      			- таблица 4

08 - уголки разносторонние				- таблица 5

09 - швеллер равнополочный    			- таблица 6

10 - швеллер разнополочный			- таблица 7

11 - тавровые профили                  			- таблица 8

12 - зетовые равнополочные профили     		- таблица 9

13 - зетовые неравнополочные профили   	            - таблица 10

06 -  полосы						- таблица 11

S – профили с острой кромкой (r = 0,3мм)

# Трубы прессованные круглые

Таблица 1

| Шифр профиля | D, мм | S, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | D / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3),кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/0001 | 60,00 | 3,00 | 5,369 | 20 | 1,455 |
| 01/0002 | 20,00 | 2,00 | 1,130 | 10 | 0,306 |
| 01/0003 | 40,00 | 5,00 | 5,495 | 8 | 1,489 |
| 01/0004 | 45,00 | 1,50 | 2,049 | 30 | 0,555 |
| 01/0005 | 50,00 | 2,00 | 3,014 | 25 | 0,817 |
| 01/0006 | 50,00 | 5,00 | 7,065 | 10 | 1,915 |
| 01/0007 | 90,00 | 5,00 | 13,345 | 18 | 3,616 |
| 01/0008 | 100,00 | 5,00 | 14,915 | 20 | 4,042 |
| 01/0010 | 30,00 | 3,00 | 2,543 | 10 | 0,689 |
| 01/0011 | 60,00 | 2,50 | 4,514 | 24 | 1,223 |
| 01/0012 | 50,00 | 3,00 | 4,427 | 16,7 | 1,200 |
| 01/0013 | 25,00 | 2,00 | 1,444 | 12,5 | 0,391 |
| 01/0014 | 30,00 | 2,00 | 1,758 | 15 | 0,477 |
| 01/0015 | 60,00 | 5,00 | 8,635 | 12 | 2,340 |
| 01/0016 | 100.00 | 2.00 | 6.15 | 50 | 1.67 |
| 01/0017 | 50,00 | 2,50 | 3,729 | 20 | 1,010 |
| 01/0018 | 50,00 | 1,50 | 2,284 | 33,3 | 0,619 |
| 01/0019 | 70,00 | 5,00 | 10,205 | 14 | 2,766 |
| 01/0020 | 110,00 | 5,00 | 16,485 | 22 | 4,467 |
| 01/0021 | 40,00 | 2,00 | 2,386 | 20 | 0,647 |
| 01/0022 | 25,00 | 3,00 | 2,072 | 8,3 | 0,562 |
| 01/0023 | 30,00 | 5,00 | 3,925 | 6 | 1,064 |
| 01/0024 | 20,00 | 1,50 | 0,871 | 13,3 | 0,236 |
| 01/0025 | 35,00 | 5,00 | 4,710 | 7 | 1,276 |
| 01/0026 | 50,00 | 4,00 | 5,778 | 12,5 | 1,566 |
| 01/0027 | 16,00 | 1,50 | 0,683 | 10,7 | 0,185 |
| 01/0028 | 42,00 | 3,50 | 4,231 | 12 | 1,147 |
| 01/0029 | 35,00 | 2,00 | 2,072 | 17,5 | 0,562 |
| 01/0030 | 30,00 | 4,00 | 3,266 | 7,5 | 0,885 |
| 01/0031 | 40,00 | 4,00 | 4,522 | 10 | 1,225 |
| 01/0034 | 40,00 | 2,50 | 2,944 | 16 | 0,798 |
| 01/0035 | 48,00 | 3,00 | 4,239 | 16 | 1,149 |
| 01/0037 | 80,00 | 4,00 | 9,546 | 20 | 2,587 |
| 01/0039 | 42,00 | 3,00 | 3,674 | 14 | 0,996 |
| 01/0041 | 35,00 | 3,00 | 3,014 | 11,7 | 0,817 |
| 01/0042 | 30,00 | 2,50 | 2,159 | 12 | 0,585 |
| 01/0044 | 33,50 | 2,90 | 2,786 | 11,6 | 0,755 |
| 01/0045 | 40,00 | 2,40 | 2,834 | 16,7 | 0,768 |
| 01/0046 | 28,00 | 1,50 | 1,248 | 18,7 | 0,338 |
| 01/0047 | 70,00 | 3,00 | 6,311 | 23,3 | 1,710 |
| 01/0049 | 45,00 | 2,50 | 3,336 | 18 | 0,904 |
| 01/0050 | 60,00 | 10,00 | 15,700 | 6 | 4,255 |
| 01/0051 | 35,00 | 4,00 | 3,894 | 8,8 | 1,055 |
| 01/0052 | 35 | 2,5 | 2,551 | 14 | 0,691 |
| 01/0300 | 48,00 | 4,00 | 5,526 | 12 | 1,498 |
| 01/0301 | 25,00 | 2,50 | 1,770 | 10 | 0,480 |
| 01/0302 | 42,00 | 4,00 | 4,770 | 10,5 | 1,290 |
| 01/0303 | 80,00 | 2,00 | 4,900 | 40 | 1,330 |
| 01/0304 | 80,00 | 5,00 | 11,780 | 16 | 3,190 |
| 01/0305 | 40,00 | 3,00 | 3,490 | 13,3 | 0,940 |
| 01/0306 | 100,00 | 3,00 | 9,137 | 33,3 | 2,480 |
| 01/0307 | 60,00 | 4,00 | 7,030 | 15 | 1,905 |
| 01/0308 | 60,00 | 2,00 | 3,640 | 30 | 0,986 |
| 01/0309 | 32,00 | 1,50 | 1,440 | 21,3 | 0,390 |
| 01/0310 | 20,00 | 3,00 | 1,600 | 6,7 | 0,434 |
| 01/0311 | 38,00 | 4,00 | 4,270 | 9,5 | 1,157 |
| 01/0312 | 75,00 | 2,00 | 4,854 | 37,5 | 1,242 |
| 01/0313 | 76,00 | 3,00 | 6,877 | 25,3 | 1,864 |
| 01/0314 | 63,20 | 2,60 | 4,950 | 24,3 | 1,341 |

Квадратный полый профиль

Таблица 2

| Шифр Профиля | B, мм | H, мм | S, мм | r max, мм | R max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, MM | Do / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/0001 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,44 | 28 | 14 | 0,390 |
| 03/0002 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,24 | 42 | 21 | 0,607 |
| 03/0003 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,24 | 42 | 14 | 0,878 |
| 03/0004 | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,04 | 56 | 28 | 0,824 |
| 03/0005 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 5,76 | 56 | 14 | 1,561 |
| 03/0006 | 50,0 | 50,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 5,64 | 70 | 23,3 | 1,528 |
| 03/0007 | 60,0 | 60,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 6,84 | 85 | 28,3 | 1,854 |
| 03/0008 | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,84 | 35 | 17,5 | 0,499 |
| 03/0009 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 4,44 | 56 | 18,7 | 1,203 |
| 03/0010 | 50,0 | 50,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,84 | 70 | 35 | 1,041 |
| 03/0011 | 60,0 | 60,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 8,96 | 85 | 21,3 | 2,428 |
| 03/0012 | 20,0 | 20,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,11 | 28 | 18,7 | 0,301 |
| 03/0013 | 80,0 | 80,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 12,16 | 113 | 28,3 | 3,295 |
| 03/0014 | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 7,36 | 70 | 17,5 | 1,995 |
| 03/0015 | 35,0 | 35,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,84 | 49,1 | 16,4 | 1,041 |
| 03/0016 | 60,0 | 60,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 5,75 | 85 | 34 | 1,558 |
| 03/0017 | 80,0 | 80,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 9,24 | 113 | 37,7 | 2,504 |
| 03/0018 | 100,0 | 100,0 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 19,00 | 141 | 28,2 | 5,149 |
| 03/0019 | 120.0 | 120.0 | 5.0 | 0,6 | 0,6 | 23.00 | 170 | 34 | 6.230 |
| 03/0020 | 70,0 | 70,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 10,56 | 98 | 24,5 | 2,862 |
| 03/0021 | 80,0 | 80,0 | 4,0 | 0,6 | 2,0 | 12,16 | 113 | 28,3 | 3,295 |
| 03/0022 | 30,0 | 30,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,71 | 42 | 28 | 0,463 |
| 03/0024 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 2,64 | 35 | 11,7 | 0,715 |
| 03/0025 | 40,0 | 40,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3,75 | 56 | 22,4 | 1,016 |
| 03/0026 | 50,0 | 50,0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 6,51 | 70 | 20 | 1,764 |
| 03/0027 | 100,0 | 100,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 15,36 | 141 | 35,3 | 4,163 |
| 03/0029 | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,04 | 56 | 28 | 0,824 |
| 03/0030 | 40,0 | 40,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 3,75 | 56 | 22,4 | 1,016 |
| 03/0031 | 35,0 | 35,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,64 | 50 | 25 | 0,715 |
| 03/0033 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 9,00 | 113 | 22,6 | 2,439 |
| 03/0034 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,17 | 39,9 | 19,95 | 0,588 |
| 03/0039 | 30,0 | 30,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 2,75 | 42 | 16,8 | 0,745 |
| 03/0300 | 80,0 | 80,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 6,24 | 113 | 56,5 | 1,69 |
| 03/0301 | 100,0 | 100,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 7,84 | 141 | 70,5 | 2,12 |
| 03/0302 | 60,0 | 60,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 4,64 | 85 | 42,5 | 1,26 |
| 03/0303 | 65,0 | 65,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 6,25 | 92 | 36,8 | 1,69 |
| 03/0304 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,56 | 21 | 21 | 0,15 |
| 03/0305 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,04 | 21 | 10,5 | 0,28 |
| 03/0306 | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,41 | 35,4 | 23,6 | 0,382 |
| 03/0307 | 45,0 | 45,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,44 | 63,6 | 31,8 | 0,932 |
| 03/0308 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 22,56 | 141,4 | 23,6 | 6,114 |
| 03/0309 | 50,0 | 50,0 | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 10,56 | 70,7 | 11,8 | 2,862 |
| 03/0310 | 65,0 | 65,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 5,04 | 91,8 | 45,9 | 1,366 |
| 03/0311 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,81 | 21,2 | 14,1 | 0,220 |

# Прямоугольный полый профиль

Таблица 3

| Шифр профиля | B, мм | H, мм | S, мм | r mах, мм | R mах, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DО, мм | DО / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/0001 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,840 | 36 | 18 | 0,499 |
| 05/0002 | 40,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,240 | 44 | 22 | 0,607 |
| 05/0003 | 40,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,440 | 47 | 23,5 | 0,661 |
| 05/0004 | 60,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 7,360 | 72 | 18 | 1,995 |
| 05/0005 | 80,0 | 40,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 6,840 | 89 | 29,7 | 1,854 |
| 05/0006 | 50,0 | 30,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,040 | 58 | 29 | 0,824 |
| 05/0007 | 60,0 | 40,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 4,750 | 72 | 28,8 | 1,287 |
| 05/0008 | 80,0 | 40,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 4,640 | 89 | 44,5 | 1,257 |
| 05/0009 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 8,960 | 89 | 22,3 | 2,428 |
| 05/0010 | 100,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 11,360 | 112 | 28 | 3,079 |
| 05/0011 | 120,0 | 30,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 8,640 | 124 | 41,3 | 2,341 |
| 05/0012 | 50,0 | 30,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 4,440 | 58 | 19,3 | 1,203 |
| 05/0013 | 45,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,640 | 52 | 26 | 0,715 |
| 05/0014 | 60,0 | 25,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 4,740 | 65 | 21,7 | 1,285 |
| 05/0015 | 100,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 10,560 | 108 | 27 | 2,862 |
| 05/0016 | 60,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,040 | 63 | 31,5 | 0,824 |
| 05/0017 | 120,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 12,160 | 126 | 31,5 | 3,295 |
| 05/0018 | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,840 | 72 | 36 | 1,041 |
| 05/0019 | 80,0 | 60,0 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 8,040 | 99,5 | 33,2 | 2,179 |
| 05/0020 | 100,0 | 60,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 12,160 | 116 | 29 | 3,295 |
| 05/0023 | 40,0 | 30,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,640 | 50 | 25 | 0,715 |
| 05/0024 | 60,0 | 30,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,440 | 67 | 33,5 | 0,932 |
| 05/0025 | 60,0 | 30,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 5,040 | 67 | 22,3 | 1,366 |
| 05/0026 | 60,0 | 40,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 5,640 | 72 | 24 | 1,528 |
| 05/0027 | 120,0 | 50,0 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 12,960 | 129,8 | 32,5 | 3,512 |
| 05/0030 | 40,0 | 20,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,240 | 44 | 14,7 | 0,878 |
| 05/0033 | 50,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,640 | 54 | 27 | 0,715 |
| 05/0034 | 80,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 9,760 | 94 | 23,5 | 2,645 |
| 05/0035 | 80,0 | 60,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 10,560 | 99,5 | 24,9 | 2,862 |
| 05/0036 | 120,0 | 60,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 14,080 | 134 | 33,5 | 3,816 |
| 05/0037 | 30,0 | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,640 | 33 | 16,5 | 0,444 |
| 05/0038 | 35,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,04 | 40,2 | 20,1 | 0,553 |
| 05/0039 | 50,0 | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,44 | 52 | 26 | 0,661 |
| 05/0040 | 40,0 | 30,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,84 | 49,4 | 16,5 | 1,041 |
| 05/0041 | 100,0 | 50,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 8,64 | 112 | 37,3 | 2,341 |
| 05/0042 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 4,14 | 56 | 18,7 | 1,122 |
| 05/0043 | 100,0 | 18,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 4,56 | 101 | 50,5 | 1,236 |
| 05/0044 | 50,0 | 30,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3,75 | 58 | 23,2 | 1,016 |
| 05/0045 | 50,0 | 25,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,84 | 56 | 28 | 0,770 |
| 05/0047 | 25,0 | 15,0 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 1,24 | 29 | 17 | 0,336 |
| 05/0048 | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,789 | 72 | 36 | 1,027 |
| 05/0049 | 40,0 | 20,0 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1,71 | 44 | 29,3 | 0,463 |
| 05/0052 | 100,0 | 25,0 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 7,14 | 103 | 34,3 | 1,935 |
| 05/0053 | 100,0 | 40,0 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 8,04 | 108 | 36 | 2,179 |
| 05/0054 | 60,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 8,16 | 78 | 19,5 | 2,211 |
| 05/0061 | 75,0 | 50,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 7,14 | 90 | 30 | 1,935 |
| 05/0300 | 50,0 | 40,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,44 | 64 | 32 | 0,932 |
| 05/0301 | 100,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 4,64 | 101,6 | 50,8 | 1,257 |
| 05/0302 | 100,0 | 50,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 5,84 | 112 | 56 | 1,583 |
| 05/0303 | 120,0 | 40,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 7,75 | 126 | 50,4 | 2,100 |
| 05/0304 | 150,0 | 50,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 11,64 | 158 | 52,7 | 3,154 |
| 05/0305 | 130,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 13,76 | 139 | 34,8 | 3,729 |
| 05/0306 | 150,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 14,56 | 155 | 38,8 | 3,946 |
| 05/0307 | 150,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 15,36 | 158 | 39,5 | 4,163 |
| 05/0308 | 200,0 | 50,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 19,36 | 206 | 51,5 | 5,247 |
| 05/0309 | 80,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,84 | 82 | 41 | 1,041 |
| 05/0310 | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,04 | 22 | 11 | 0,282 |
| 05/0311 | 25,0 | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,44 | 29 | 14,5 | 0,390 |
| 05/0312 | 40,0 | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,04 | 42 | 21 | 0,553 |
| 05/0313 | 100,0 | 30,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 5,04 | 104,4 | 52,2 | 1,366 |
| 05/0314 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,64 | 32 | 16 | 0,444 |
| 05/0315 | 120,0 | 30,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 5,84 | 123,7 | 61,8 | 1,583 |
| 05/0316 | 40,0 | 10,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,84 | 41,2 | 20,6 | 0,499 |
| 05/0317 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 2,04 | 31,6 | 10,5 | 0,553 |
| 05/0318 | 25,0 | 10,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,24 | 26,9 | 13,5 | 0,336 |
| 05/0319 | 50,0 | 15,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,54 | 52,2 | 17,4 | 0,959 |
| 05/0320 | 80,0 | 50,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 5,04 | 94,3 | 47,2 | 1,366 |
| 05/0321 | 50,0 | 20,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,84 | 53,8 | 17,9 | 1,041 |
| 05/0322 | 50,0 | 40,0 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 6,56 | 64 | 16 | 1,778 |
| 05/0323 | 30,0 | 15,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,24 | 33,4 | 16,7 | 0,336 |
| 05/0324 | 60,0 | 45,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 5,94 | 75 | 25 | 1,610 |
| 05/0325 | 100,0 | 50,0 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 14,00 | 111,8 | 22,4 | 3,794 |
| 05/0326 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 16,56 | 111,8 | 18,6 | 4,488 |
| 05/0327 | 80,0 | 50,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 7,44 | 94,4 | 31,4 | 2,016 |

Уголки равносторонние

Таблица 4

| Шифр профиля | H, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3),кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S07/0001 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,760 | 28 | 14 | 0,206 |
| S07/0002 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,323 | 56 | 18,7 | 0,630 |
| S07/0003 | 50,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,923 | 70 | 23,3 | 0,792 |
| S07/0004 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,723 | 42 | 14 | 0,467 |
| S07/0008 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,964 | 35 | 17,5 | 0,261 |
| S07/0009 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,164 | 42 | 21 | 0,315 |
| S07/0010 | 40,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,560 | 56 | 28 | 0,423 |
| S07/0011 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,070 | 56 | 14 | 0,832 |
| S07/0012 | 50,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,960 | 70 | 35 | 0,531 |
| S07/0013 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 4,780 | 70 | 14 | 1,295 |
| S07/0014 | 60,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 6,870 | 85 | 14,2 | 1,862 |
| S07/0015 | 25,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,422 | 35 | 11,7 | 0,385 |
| S07/0016 | 40,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 3,780 | 56 | 11,2 | 1,024 |
| S07/0017 | 60,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,543 | 85 | 28,3 | 0,960 |
| S07/0018 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,566 | 21 | 10,5 | 0,153 |
| S07/0019 | 50,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,840 | 70 | 17,5 | 1,041 |
| S07/0020 | 35,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 3,210 | 49,2 | 24,6 | 0,870 |
| S07/0022 | 60,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,360 | 85 | 42,5 | 0,640 |
| S07/0023 | 60,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,640 | 85 | 21,3 | 1,257 |
| S07/0024 | 60,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 5,750 | 85 | 17 | 1,558 |
| S07/0025 | 20,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,578 | 28 | 18,7 | 0,157 |
| S07/0026 | 80,0 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 12,160 | 113 | 14,1 | 3,295 |
| S07/0027 | 100,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 7,840 | 141 | 35,3 | 2,125 |
| S07/0028 | 30,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 2,240 | 42 | 10,5 | 0,607 |
| S07/0029 | 30,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 2,750 | 42 | 8,4 | 0,745 |
| S07/0030 | 100,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 11,640 | 141 | 23,6 | 3,154 |
| S07/0031 | 100,0 | 10,0 | 0,3 | 0,3 | 19,000 | 141 | 14,1 | 5,149 |
| S07/0032 | 120,0 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 18,560 | 170 | 21,3 | 5,030 |
| S07/0033 | 70,0 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 3,440 | 98 | 39,2 | 0,932 |
| S07/0034 | 80,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 7,750 | 113 | 22,6 | 2,100 |
| S07/0035 | 80,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 6,240 | 113 | 28,3 | 1,691 |
| S07/0036 | 20,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,110 | 28 | 9,3 | 0,301 |
| S07/0037 | 60,0 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 2,940 | 85 | 34,0 | 0,797 |
| S07/0038 | 80,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 9,240 | 113 | 18,8 | 2,504 |
| S07/0300 | 70,0 | 7,0 | 0,3 | 0,3 | 9,310 | 98 | 14,0 | 2,523 |
| S07/0301 | 35,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,010 | 49,2 | 16,4 | 0,545 |
| S07/0302 | 45,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,610 | 64 | 21,3 | 0,707 |
| S07/0303 | 100,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 9,750 | 141 | 28,2 | 2,642 |
| S07/0304 | 80,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 3,160 | 113 | 56,5 | 0,856 |
| S07/0305 | 80,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,710 | 113 | 37,7 | 1,276 |
| S07/0306 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,360 | 14,2 | 7,1 | 0,098 |
| S07/0307 | 50,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 5,640 | 70,7 | 11,8 | 1,528 |
| S07/0308 | 15,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,430 | 21,2 | 14,1 | 0,117 |
| S07/0309 | 25,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,730 | 35,4 | 23,6 | 0,198 |
| S07/0310 | 45,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,76 | 64 | 32,0 | 0,477 |

### Уголки разносторонние

Таблица 5

| Шифр профиля | H, мм | B, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S08/0001 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,965 | 36 | 18 | 0,262 |
| S08/0002 | 40,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,160 | 44 | 22 | 0,314 |
| S08/0003 | 80,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,510 | 89 | 29,7 | 0,951 |
| S08/0004 | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,560 | 22 | 11 | 0,152 |
| S08/0005 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,665 | 25 | 12,5 | 0,180 |
| S08/0006 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,652 | 89 | 22,3 | 1,261 |
| S08/0007 | 40,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,366 | 49,8 | 24,9 | 0,370 |
| S08/0008 | 50,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,366 | 54 | 27 | 0,370 |
| S08/0009 | 80,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,066 | 84 | 42 | 0,560 |
| S08/0010 | 100,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,500 | 103 | 51,5 | 0,678 |
| S08/0011 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,160 | 56 | 18,7 | 0,585 |
| S08/0012 | 100,0 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 7,280 | 112 | 22,4 | 1,973 |
| S08/0013 | 75,0 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 6,030 | 90 | 18 | 1,634 |
| S08/0014 | 50,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,323 | 58 | 19,3 | 0,630 |
| S08/0015 | 30,0 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,860 | 34 | 17 | 0,233 |
| S08/0016 | 40,0 | 20,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,723 | 44 | 14,7 | 0,467 |
| S08/0017 | 30,0 | 20,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,420 | 36 | 12 | 0,385 |
| S08/0018 | 40,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,000 | 49,8 | 16,6 | 0,542 |
| S08/0019 | 100,0 | 50,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,410 | 112 | 37,3 | 1,195 |
| S08/0020 | 80,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,210 | 85,4 | 28,5 | 0,870 |
| S08/0021 | 100,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 5,440 | 108 | 27 | 1,474 |
| S08/0022 | 120,0 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 8,250 | 129,8 | 25,96 | 2,236 |
| S08/0026 | 60,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,560 | 63 | 31,5 | 0,423 |
| S08/0027 | 60,0 | 40,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 4,750 | 72 | 14,4 | 1,287 |
| S08/0028 | 80,0 | 60,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 8,040 | 96,7 | 16,1 | 2,179 |
| S08/0029 | 100,0 | 60,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 9,240 | 116 | 19,3 | 2,504 |
| S08/0030 | 60,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,910 | 72 | 24 | 0,789 |
| S08/0031 | 100,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,110 | 108 | 36 | 1,114 |
| S08/0032 | 70,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,960 | 76 | 38 | 0,531 |
| S08/0033 | 25,0 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,760 | 29 | 14,5 | 0,206 |
| S08/0034 | 50,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,560 | 58 | 29 | 0,423 |
| S08/0035 | 60,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,609 | 67 | 22,3 | 0,707 |
| S08/0036 | 60,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,840 | 72 | 18 | 1,041 |
| S08/0038 | 40,0 | 20,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,880 | 44 | 29,3 | 0,238 |
| S08/0039 | 75,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,360 | 85 | 28,3 | 0,911 |
| S08/0040 | 60,0 | 30,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,440 | 67 | 16,8 | 0,932 |
| S08/0041 | 80,0 | 40,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 6,840 | 89 | 14,8 | 1,854 |
| S08/0042 | 120,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 6,240 | 126 | 31,5 | 1,691 |
| S08/0043 | 150,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 7,440 | 155 | 38,8 | 2,016 |
| S08/0044 | 70,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,910 | 76 | 25,3 | 0,789 |
| S08/0045 | 80,0 | 50,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 7,440 | 94 | 15,7 | 2,016 |
| S08/0046 | 50,0 | 35,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,240 | 61 | 15,3 | 0,878 |
| S08/0047 | 60,0 | 25,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,460 | 65 | 21,7 | 0,667 |
| S08/0048 | 120,0 | 80,0 | 10,0 | 0,3 | 0,3 | 19,000 | 144 | 14,4 | 5,149 |
| S08/0049 | 130,0 | 80,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 12,240 | 152 | 25,3 | 3,317 |
| S08/0050 | 150,0 | 75,0 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 17,160 | 168 | 21 | 4,650 |
| S08/0051 | 100,0 | 50,0 | 10,0 | 0,3 | 0,3 | 14,000 | 112 | 11,2 | 3,794 |
| S08/0052 | 100,0 | 50,0 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 8,640 | 112 | 14 | 2,341 |
| S08/0053 | 100,0 | 40,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,760 | 108 | 54 | 0,748 |
| S08/0055 | 50,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,460 | 56 | 28 | 0,396 |
| S08/0056 | 100,0 | 63,0 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 12,400 | 118 | 14,8 | 3,360 |
| S08/0057 | 40,0 | 20,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 2,240 | 44 | 11 | 0,607 |
| S08/0058 | 50,0 | 25,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 2,840 | 56 | 14 | 0,770 |
| S08/0059 | 80,0 | 50,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 5,040 | 94 | 23,5 | 1,366 |
| S08/0061 | 120,0 | 60,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 10,440 | 134 | 22,3 | 2,829 |
| S08/0062 | 100,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,36 | 101,6 | 50,8 | 0,640 |
| S08/0063 | 75,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,86 | 77,6 | 38,8 | 0,504 |
| S08/0064 | 120,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,76 | 121,6 | 60,8 | 0,748 |
| S08/0065 | 60,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,76 | 67 | 33,5 | 0,477 |
| S08/0066 | 50,0 | 20,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,01 | 53,8 | 17,9 | 0,545 |
| S08/0067 | 40,0 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,06 | 42,7 | 21,4 | 0,287 |
| S08/0068 | 60,0 | 40,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,96 | 72 | 36 | 0,531 |
| S08/0069 | 60,0 | 20,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,31 | 63,2 | 21,1 | 0,626 |
| S08/0070 | 80,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,94 | 82,5 | 41,2 | 0,526 |
| S08/0071 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,86 | 32,0 | 16,0 | 0,233 |
| S08/0072 | 130,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,71 | 133,4 | 44,5 | 1,276 |
| S08/0073 | 30,0 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,76 | 31,6 | 15,8 | 0,206 |
| S08/0074 | 25,0 | 15,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,11 | 29,2 | 9,7 | 0,301 |
| S08/0075 | 25,0 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,66 | 26,9 | 13,5 | 0,179 |
| S08/0076 | 40,0 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,96 | 41,2 | 20,6 | 0,260 |
| S08/0077 | 100,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,81 | 104,4 | 34,8 | 1,033 |

# Швеллер равнополочный

Таблица 6

| Шифр профиля | B, мм | H, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S09/0001 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,120 | 28 | 14 | 0,304 |
| S09/0002 | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,420 | 35 | 17,5 | 0,385 |
| S09/0003 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 7,000 | 70 | 14 | 1,897 |
| S09/0004 | 35,0 | 35,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,020 | 49,2 | 24,6 | 0,547 |
| S09/0005 | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,320 | 56 | 28 | 0,629 |
| S09/0006 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,420 | 56 | 18,7 | 0,927 |
| S09/0007 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,831 | 21 | 10,5 | 0,225 |
| S09/0008 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,520 | 40 | 13,3 | 0,683 |
| S09/0009 | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 5,680 | 70 | 17,5 | 1,539 |
| S09/0010 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,630 | 21 | 14 | 0,171 |
| S09/0011 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,480 | 56 | 14 | 1,214 |
| S09/0012 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,720 | 40 | 20 | 0,466 |
| S09/0013 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,070 | 35,4 | 11,8 | 0,561 |

# Швеллер разнополочный

Таблица 7

| Шифр профиля | B, мм | H, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3),кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10/0001 | 40,0 | 60,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,020 | 72,0 | 24,0 | 1,089 |
| S10/0002 | 40,0 | 86,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,800 | 94,8 | 31,6 | 1,301 |
| S10/0003 | 40,0 | 106,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 5,400 | 113,0 | 37,7 | 1,463 |
| S10/0004 | 50,0 | 100,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 9,500 | 112,0 | 22,4 | 2,575 |
| S10/0005 | 20,0 | 40,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,513 | 44,0 | 22,0 | 0,410 |
| S10/0006 | 30,0 | 50,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 3,118 | 58,0 | 19,3 | 0,845 |
| S10/0007 | 40,0 | 80,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 6,107 | 89,0 | 22,3 | 1,655 |
| S10/0008 | 50,0 | 60,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,620 | 78,0 | 26,0 | 1,252 |
| S10/0009 | 50,0 | 100,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 5,820 | 112,0 | 37,3 | 1,577 |
| S10/0010 | 30,0 | 50,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,080 | 58,0 | 14,5 | 1,106 |
| S10/0011 | 40,0 | 60,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 5,250 | 72,0 | 18,0 | 1,423 |
| S10/0012 | 20,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,360 | 36,0 | 18,0 | 0,369 |
| S10/0013 | 40,0 | 60,0 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 3,375 | 72,0 | 28,8 | 0,915 |
| S10/0014 | 25,0 | 50,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,820 | 56,0 | 18,7 | 0,764 |
| S10/0015 | 25,0 | 45,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,670 | 51,4 | 17,0 | 0,724 |
| S10/0016 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,520 | 36,0 | 18,0 | 0,412 |
| S10/0017 | 50,0 | 80,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 8,500 | 94,0 | 18,8 | 2,304 |
| S10/0018 | 40,0 | 70,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,320 | 80,6 | 26,9 | 1,171 |
| S10/0019 | 20,0 | 22,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,160 | 29,0 | 14,5 | 0,585 |
| S10/0020 | 15,0 | 50,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,520 | 52,2 | 26,1 | 0,412 |
| S10/0021 | 20,0 | 15,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,780 | 25,0 | 16,7 | 0,211 |
| S10/0022 | 50,0 | 80,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 5,220 | 94,0 | 31,3 | 1,415 |
| S10/0023 | 30,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,680 | 49,6 | 12,4 | 0,997 |
| S10/0024 | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,920 | 22,0 | 11,0 | 0,249 |
| S10/0025 | 30,0 | 20,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,220 | 36,0 | 12,0 | 0,602 |
| S10/0026 | 50,0 | 40,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 2,720 | 64,0 | 32,0 | 0,737 |
| S10/0027 | 40,0 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 6,000 | 64,0 | 12,8 | 1,626 |
| S10/0028 | 60,0 | 120,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 11,500 | 134,0 | 26,8 | 3,117 |
| S10/0029 | 63,0 | 123,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 14,220 | 138,2 | 23,1 | 3,854 |
| S10/0030 | 30,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,620 | 39,0 | 19,5 | 0,439 |
| S10/0031 | 40,0 | 50,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,880 | 64,0 | 16,0 | 1,322 |
| S10/0032 | 63,0 | 125,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 14,340 | 139,9 | 23,3 | 3,886 |
| S10/0033 | 25,0 | 35,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,620 | 43,1 | 21,55 | 0,439 |
| S10/0034 | 35,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,820 | 43,1 | 21,55 | 0,493 |
| S10/0035 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,480 | 67,1 | 16,8 | 1,214 |
| S10/0036 | 60,0 | 140,0 | 7,0 | 0,3 | 0,3 | 17,22 | 152,3 | 21,8 | 4,667 |
| S10/0037 | 20,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,220 | 32,0 | 16,0 | 0,331 |
| S10/0038 | 30,0 | 15,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,070 | 33,5 | 11,2 | 0,561 |

Тавровый профиль

Таблица 8

| Шифр профиля | B, мм | H, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11/0001 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 3,066 | 49,9 | 12,5 | 0,831 |
| S11/0002 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,786 | 25 | 12,5 | 0,213 |
| S11/0003 | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,960 | 31,2 | 15,6 | 0,260 |
| S11/0004 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 1,730 | 37,4 | 12,5 | 0,469 |
| S11/0005 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,309 | 49,9 | 16,6 | 0,626 |
| S11/0006 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,560 | 18,6 | 9,3 | 0,152 |
| S11/0007 | 50,0 | 50,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,910 | 62 | 20,7 | 0,789 |
| S11/0008 | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 4,750 | 62 | 12,4 | 1,287 |
| S11/0009 | 70,0 | 70,0 | 5,0 | 0,3 | 0,3 | 6,750 | 87,4 | 17,5 | 1,829 |
| S11/0010 | 40,0 | 30,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,360 | 43,2 | 21,6 | 0,369 |
| S11/0011 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 6,840 | 74,9 | 12,5 | 1,854 |
| S11/0012 | 80,0 | 80,0 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 12,160 | 99,9 | 12,5 | 3,295 |
| S11/0013 | 110,0 | 45,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 3,06 | 110,02 | 55,01 | 0,829 |

# Зет равнополочный

Таблица 9

| Шифр профиля | H, мм | B, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S12/0001 | 70,0 | 40,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 4,300 | 104 | 34,7 | 1,165 |
| S12/0002 | 8,0 | 14,0 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,640 | 27,2 | 13,6 | 0,173 |
| S12/0003 | 30,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,520 | 64 | 21,3 | 0,683 |
| S12/0004 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,070 | 53,2 | 17,7 | 0,561 |

Зет разнополочный

Таблица 10

| Шифр профиля | H, мм | B, мм | B1, мм | S, мм | R1 max, мм | R2 max, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DO, мм | DO / S | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S13/0001 | 35,0 | 20,0 | 30,0 | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 2,370 | 58,6 | 19,5 | 0,642 |

Полосы

Таблица 11

| Шифр профиля | b, мм | а, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DО, мм | DО / a | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30,5 | 7,3 | 2,22 | 31,3 | 4,3 | 0,602 |
|  | 30,5 | 14,7 | 4,48 | 33,8 | 2,3 | 1,214 |
|  | 31,0 | 14,6 | 4,53 | 34,2 | 2,3 | 1,228 |
|  | 40,5 | 7,3 | 2,95 | 41,1 | 5,6 | 0,799 |
|  | 41,0 | 14,6 | 5,98 | 43,5 | 2,9 | 1,621 |
|  | 51,0 | 14,6 | 7,44 | 53,1 | 3,6 | 2,016 |
|  | 61,0 | 14,5 | 8,85 | 62,6 | 4,3 | 2,398 |
|  | 76,2 | 9,5 | 7,23 | 76,8 | 8,1 | 1,959 |
|  | 76,2 | 12,7 | 9,68 | 77,2 | 6,1 | 2,623 |
|  | 81,0 | 14,7 | 11,90 | 82,3 | 5,6 | 3,225 |
|  | 101,0 | 14,7 | 14,85 | 102,1 | 6,9 | 4,024 |
|  | 101,6 | 9,5 | 9,65 | 102 | 10,7 | 2,615 |
|  | 101,6 | 12,7 | 12,90 | 102,3 | 8,1 | 3,496 |
|  | 112,0 | 27,0 | 30,24 | 115,2 | 4,3 | 8,195 |
|  | 121,0 | 14,7 | 17,79 | 121,8 | 8,3 | 4,821 |
|  | 180,0 | 4,8 | 8,64 | 180 | 37,5 | 2,341 |
|  | 250,0 | 4,8 | 12,00 | 250 | 52,1 | 3,252 |
|  | 250,0 | 6,35 | 15,87 | 250,1 | 39,3 | 4,301 |
| 06/0001 | 20,0 | 3,0 | 0,60 | 20,2 | 6,7 | 0,163 |
| 06/0002 | 20,0 | 5,0 | 1,00 | 20,6 | 4,1 | 0,271 |
| 06/0003 | 30,0 | 5,0 | 1,50 | 30,4 | 6,1 | 0,407 |
| 06/0004 | 40,0 | 10,0 | 4,00 | 41,2 | 4,1 | 1,084 |
| 06/0005 | 50,0 | 5,0 | 2,50 | 50,2 | 10 | 0,678 |
| 06/0006 | 50,0 | 10,0 | 5,00 | 50,8 | 5,1 | 1,355 |
| 06/0007 | 100,0 | 10,0 | 10,00 | 100,4 | 10 | 2,710 |
| 06/0008 | 30,0 | 3,0 | 0,90 | 30,1 | 10 | 0,244 |
| 06/0009 | 40,0 | 3,0 | 1,20 | 40,1 | 13,3 | 0,325 |
| 06/0010 | 40,0 | 4,0 | 1,60 | 40,7 | 10,2 | 0,434 |
| 06/0011 | 40,0 | 5,0 | 2,00 | 40,2 | 8 | 0,542 |
| 06/0012 | 50,0 | 15,0 | 7,50 | 52,2 | 3,5 | 2,033 |
| 06/0013 | 60,0 | 10,0 | 6,00 | 60,8 | 6,1 | 1,626 |
| 06/0014 | 15,0 | 3,0 | 0,45 | 15,2 | 5,1 | 0,122 |
| 06/0015 | 20,0 | 2,0 | 0,40 | 20,1 | 10 | 0,108 |
| 06/0016 | 20,0 | 10,0 | 2,00 | 22,3 | 2,2 | 0,542 |
| 06/0017 | 30,0 | 2,0 | 0,60 | 30,1 | 15 | 0,163 |
| 06/0018 | 30,0 | 10,0 | 3,00 | 31,6 | 3,2 | 0,813 |
| 06/0019 | 50,0 | 4,0 | 2,00 | 50,1 | 12,5 | 0,542 |
| 06/0020 | 60,0 | 5,0 | 3,00 | 60,2 | 12 | 0,813 |
| 06/0021 | 60,0 | 15,0 | 9,00 | 61,8 | 4,1 | 2,439 |
| 06/0022 | 80,0 | 5,0 | 4,00 | 80,1 | 16 | 1,084 |
| 06/0023 | 80,0 | 10,0 | 8,00 | 80,6 | 8,1 | 2,168 |
| 06/0024 | 100,0 | 20,0 | 20,00 | 101,8 | 5,1 | 5,420 |
| 06/0025 | 150,0 | 10,0 | 15,00 | 150,3 | 15 | 4,065 |

Продолжение таблицы 11

| Шифр профиля | b,мм | а,мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DО, мм | DО / a | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/0026 | 100,0 | 5,0 | 5,00 | 100,1 | 20,1 | 1,355 |
| 06/0027 | 25,0 | 10,0 | 2,50 | 26,8 | 2,7 | 0,678 |
| 06/0028 | 40,0 | 8,0 | 3,20 | 40,8 | 5,1 | 0,867 |
| 06/0029 | 25,0 | 5,0 | 1,25 | 25,4 | 5,1 | 0,339 |
| 06/0030 | 30,0 | 4,0 | 1,20 | 30,2 | 7,5 | 0,325 |
| 06/0031 | 40,0 | 20,0 | 8,00 | 44,6 | 2,2 | 2,168 |
| 06/0032 | 50,0 | 8,0 | 4,00 | 50,6 | 6,3 | 1,084 |
| 06/0033 | 60,0 | 8,0 | 4,80 | 60,5 | 7,5 | 1,301 |
| 06/0034 | 60,0 | 20,0 | 12,00 | 63,2 | 3,2 | 3,252 |
| 06/0035 | 80,0 | 8,0 | 6,40 | 80,3 | 10 | 1,734 |
| 06/0036 | 200,0 | 10,0 | 20,00 | 200,2 | 20,02 | 5,420 |
| 06/0037 | 60,0 | 6,0 | 3,60 | 60,2 | 10 | 0,976 |
| 06/0038 | 70,0 | 10,0 | 7,00 | 70,7 | 7,1 | 1,897 |
| 06/0039 | 25,0 | 2,0 | 0,50 | 25,1 | 12,5 | 0,136 |
| 06/0040 | 150,0 | 5,0 | 7,50 | 150,1 | 30 | 2,033 |
| 06/0041 | 80,0 | 12,0 | 9,60 | 80,8 | 6,7 | 2,602 |
| 06/0043 | 60,0 | 30,0 | 18,00 | 67,1 | 2,2 | 4,878 |
| 06/0044 | 100,0 | 8,0 | 8,00 | 100,3 | 12,5 | 2,168 |
| 06/0045 | 120,0 | 10,0 | 12,00 | 120,4 | 12 | 3,252 |
| 06/0046 | 120,0 | 20,0 | 24,00 | 121,6 | 6,1 | 6,504 |
| 06/0047 | 25,0 | 3,0 | 0,75 | 25,1 | 8,3 | 0,203 |
| 06/0048 | 60,0 | 11,0 | 6,60 | 61 | 5,5 | 1,789 |
| 06/0049 | 60,0 | 18,0 | 10,80 | 62,6 | 3,5 | 2,927 |
| 06/0050 | 200,0 | 5,0 | 10,00 | 200,1 | 40,01 | 2,710 |
| 06/0051 | 20,0 | 8,0 | 1,60 | 21,5 | 2,7 | 0,434 |
| 06/0052 | 20,0 | 12,0 | 2,40 | 23,3 | 1,9 | 0,650 |
| 06/0053 | 30,0 | 15,0 | 4,50 | 30,4 | 2 | 1,220 |
| 06/0054 | 30,0 | 20,0 | 6,00 | 36 | 1,8 | 1,626 |
| 06/0055 | 20,0 | 2,5 | 0,50 | 20,1 | 8 | 0,136 |
| 06/0056 | 25,0 | 2,5 | 0,63 | 25,1 | 10 | 0,171 |
| 06/0057 | 50,0 | 6,0 | 3,00 | 50,3 | 8,4 | 0,813 |
| 06/0058 | 20,0 | 4,0 | 0,80 | 20,3 | 5,1 | 0,217 |
| 06/0059 | 40,0 | 2,0 | 0,80 | 40,04 | 20,02 | 0,217 |
| 06/0060 | 30,0 | 8,0 | 2,40 | 31 | 3,9 | 0,650 |
| 06/0062 | 100,0 | 15,0 | 15,00 | 101,1 | 6,7 | 4,065 |
| 06/0063 | 150,0 | 15,0 | 22,50 | 150,7 | 10 | 6,098 |
| 06/0065 | 80,0 | 40,0 | 32,00 | 89,4 | 2,2 | 8,672 |
| 06/0066 | 40,0 | 25,0 | 10,00 | 47,1 | 1,9 | 2,710 |
| 06/0067 | 50,0 | 30,0 | 15,00 | 58,3 | 1,9 | 4,065 |
| 06/0068 | 50,0 | 40,0 | 20,00 | 64 | 1,6 | 5,420 |
| 06/0070 | 150,0 | 20,0 | 30,00 | 151,3 | 7,6 | 8,130 |
| 06/0071 | 100,0 | 3,0 | 3,00 | 100,1 | 33,3 | 0,813 |
| 06/0072 | 60,0 | 4,0 | 2,40 | 60,1 | 15 | 0,650 |
| 06/0073 | 70,0 | 4,0 | 2,80 | 70,1 | 17,5 | 0,759 |
| 06/0074 | 80,0 | 4,0 | 3,20 | 80,1 | 20,02 | 0,867 |
| 06/0075 | 100,0 | 6,0 | 6,00 | 100,1 | 16,6 | 1,626 |
| 06/0076 | 48,0 | 8,0 | 3,84 | 48,6 | 6,1 | 1,041 |
| 06/0077 | 50,0 | 20,0 | 10,00 | 53,8 | 2,7 | 2,710 |
| 06/0078 | 20,0 | 6,0 | 1,20 | 20,8 | 3,5 | 0,325 |
| 06/0079 | 25,0 | 4,0 | 1,00 | 25,3 | 6,3 | 0,271 |
| 06/0080 | 30,0 | 6,0 | 1,80 | 30,6 | 5,1 | 0,488 |

Окончание таблицы 11

| Шифр профиля | b, мм | а, мм | Площадь поперечного сечения,см2 | DО, мм | DО / a | Масса 1м длины, для сплава АД31 (вычислена по номинальным размерам при плотности 2,71 г/см3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/0081 | 70,0 | 15,0 | 10,50 | 71,5 | 4,8 | 2,846 |
| 06/0083 | 40,0 | 15,0 | 6,00 | 42,7 | 2,8 | 1,626 |
| 06/0084 | 50,0 | 25,0 | 12,50 | 55,9 | 2,2 | 3,388 |
| 06/0085 | 80,0 | 15,0 | 12,00 | 81,2 | 5,4 | 3,252 |
| 06/0086 | 80,0 | 20,0 | 16,00 | 82,4 | 4,1 | 4,336 |
| 06/0087 | 80,0 | 30,0 | 24,00 | 85,4 | 2,8 | 6,504 |
| 06/0090 | 40,0 | 12,0 | 4,80 | 41,7 | 3,5 | 1,301 |
| 06/0098 | 60,0 | 25,0 | 15,00 | 65 | 2,6 | 4,065 |
| 06/0099 | 50,0 | 3,0 | 1,50 | 50,1 | 16,7 | 0,407 |
| 06/0100 | 40,0 | 6,0 | 2,40 | 40,4 | 6,7 | 0,650 |
| 06/0101 | 90,0 | 20,0 | 18,00 | 92,2 | 4,6 | 4,878 |
| 06/0102 | 120,0 | 8,0 | 9,60 | 120,2 | 15 | 2,602 |
| 06/0104 | 150,0 | 8,0 | 12,00 | 150,2 | 18,8 | 3,252 |
| 06/0105 | 130,0 | 20,0 | 26,00 | 131,5 | 6,6 | 7,046 |
| 06/0106 | 40,0 | 8,0 | 3,20 | 40,7 | 5,1 | 0,867 |
| 06/0107 | 20,0 | 8,0 | 1,60 | 21,5 | 2,7 | 0,434 |
| 06/0114 | 120,0 | 5,0 | 6,00 | 120,1 | 24 | 1,626 |
| 06/0115 | 100,0 | 15,0 | 15,00 | 101,1 | 6,7 | 4,065 |
| 06/0116 | 100,0 | 4,0 | 4,00 | 100,1 | 25 | 1,084 |
| 06/0123 | 15,0 | 10,0 | 1,50 | 18 | 1,8 | 0,407 |
| 06/0192 | 60,0 | 14,0 | 8,40 | 61,6 | 4,4 | 2,276 |
| 06/0300 | 120,0 | 15,0 | 18,00 | 120,9 | 8,1 | 4,878 |
| 06/0301 | 140,0 | 15,0 | 21,00 | 140,8 | 9,4 | 5,691 |
| 06/0302 | 50,0 | 2,0 | 1,00 | 50,1 | 25 | 0,271 |
| 06/0303 | 80,0 | 6,0 | 4,80 | 80,2 | 13,3 | 1,301 |
| 06/0304 | 70,0 | 20,0 | 14,00 | 72,8 | 3,6 | 3,794 |
| 06/0305 | 70,0 | 5,0 | 3,50 | 70,2 | 14,1 | 0,949 |
| 06/0306 | 60,0 | 2,0 | 1,20 | 60 | 30 | 0,325 |
| 06/0307 | 60,0 | 3,0 | 1,80 | 60,1 | 20,03 | 0,488 |
| 06/0308 | 45,0 | 10,0 | 4,5 | 46,1 | 4,6 | 1,220 |
| 06/0309 | 35,0 | 15,0 | 5,25 | 38,1 | 2,5 | 1,423 |
| 06/0310 | 80,0 | 2,0 | 1,60 | 80,4 | 40,2 | 0,434 |
| 06/0311 | 15,0 | 8,0 | 1,20 | 17 | 2,1 | 0,542 |
| 06/0312 | 25,0 | 6,0 | 1,50 | 25,7 | 4,3 | 0,407 |
| 06/0313 | 100,0 | 2,0 | 2,00 | 100,1 | 50,05 | 0,542 |
| 06/0314 | 25,0 | 8,0 | 2,00 | 26,2 | 3,3 | 0,542 |
| 06/0315 | 10,0 | 4,0 | 0,4 | 10,8 | 2,7 | 0,108 |